601506 г. Гусь – Хрустальный, ул. Транспортная, д.30

Тел:    495     797 99 52;    492 41  3 55 95

Факс:  495     797 99 53;    492 41  3 40 00

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

МАРКА СТЕКЛОТКАНИ  жертвенная п/э ткань П80

ПАРТИЯ №

| № п./п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Норма | Результат* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вес | г / м² | 80 ± 5% | 83 |
| 2. | Ширина | мм | 1000 ± 7 | 1000 |
| 3. | плотность основных нитей | нитей /10см | 116,6 | 116 |
| 4. | плотность основных нитей (красные) | нитей /10см | 3,4 | 3 |
| 5. | плотность уточных нитей | нитей / 10см | 120 | 120 |
| 6. | Переплетение |  | полотняное | соответствует |
| 7. | Содержание влаги не более | % | 1,00 | 0,01 |
| 8. | Разрывная нагрузка не менее по основе по утку | Н / 50 мм |  | 1400 1370 |
| 9. | Дата испытаний |  |  | 18.09.2023 |
| 10. | Дата выдачи паспорта |  |  | 18.09.2023 |
| 11. | Количество метров в м2 |

*Среднее значение

Сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, тех. свидетельство и т.д. выдаются менеджером по запросу от клиента.

Контролер КП и ТП:                                                                  Сумская В.Б.

____________________________________________________________________________________________________________

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии  с международным стандартом

ISO 9001:2015 №QMS 0523 005049